## Slide 1
基于MBE生长MoSe2调研及实验进展汇报
汇报人：龚蕊芯 汇报时间：2022年10月

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
蓝宝石衬底MoSe2生长条件调研及总结
近期蓝宝石衬底生长MoSe2实验总结
02
03
下一步研究计划

## Slide 3
1
在不同衬底上生长MoSe2调研及总结
2014
2014
Shanghai Jiao Tong University
Henan Normal University
Zhejiang University
Tianjin University of Technology
Southern University of Science and Technology
新加坡国立大学
Kian Ping Loh
SiC/Graphane
HOPG
Al2O3
hBN/Ru(0001)
GaAs(111)
美国劳伦斯伯克利国家实验室
Sung-Kwan Mo
Cornell University
The University of Texas at Austin
University of South Florida
University of Notre Dame
The Pennsylvania State University
………
First-principles calculations, Density Functional Theory
Nanoribbon
Bandgap and work function
2D Mott variable-range hopping (VRH) mechanism
mirror twin boundaries, point defect
Indirect to direct transition
2019
Au(111)
HOPG
hBN
2017
2021
mirror twin boundaries, point defect, Interface Engineering
First-principles calculations, Density Functional Theory
Large-scale
中国香港大学
Hongjun Liu
HOPG
Line and Point Defects
domain boundary formation
Heterojunction
2019

## Slide 4
1
在蓝宝石衬底的上生长MoSe2步骤
衬底选择及清洗
01
1. 导电衬底还是绝缘衬底? 2. 清洗流程?
衬底处理及外延生长
02
材料形貌及特性表征
03
器件制备及性能表征
04
1. 衬底退火温度及时间？
2. Rheed形貌观察?
3. 生长温度？束流比？
AFM/Raman/OM/XPS/UPS/XRD/STM

## Slide 5
衬底清洗调研(针对蓝宝石衬底) |  |  |  | 
团队 | 年代 | 期刊 |  | 
美国德克萨斯大学奥斯汀分校 | 2016 | ACS applied materials & interfaces 10.383 (Q1) | 在丙酮 acetone和异丙醇isopropanol预清洗后,用电阻加热600度3小时，再用700度30分钟，通过rheed进行观察。 | Roy et al_2016_Structural and electrical properties of MoTe2 and MoSe2 grown by molecular beam.pdf
法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 2017 | Applied Physics Letters 3.971 (Q2) | 在丙酮 acetone和异丙醇isopropanol预清洗后,加热300度30分钟解析附表面有机物，之后升高1000度1小时得到平整表面 | Dau et al_2017_Millimeter-scale layered MoSe sub2-sub grown on sapphire and evidence for.pdf
美国圣母大学 | 2016年 | Journal of Materials Research 2.909 (Q3) | 第一步：chloroform氯仿 (30 min), acetone (15 min), methanol甲醇 (5 min), and hydrofluoric acid (HF) (10%, 2 min). 第二步：衬底加热800度30分钟。 | Vishwanath 等。 - 2016 - Controllable growth of layered selenide and tellur.pdf
天津大学 | 2017年 | Nanotechnology 3.953 (Q2) | 第一步：α-Al2O3(0001)衬底清洗顺序的acetone和methanol超声波浴10分钟然后在去离子水60分钟。第二步：基板被蚀刻在一个15mmol硝酸溶液在一个30分钟的超声波清洗器。第三步：用去离子水彻底清洗，N2气体过滤干燥后,衬底在空气中退火在1000°C 1 h，然后自然冷却到室温。最后,进入MBE,加热到700°C 10分钟以使解除吸附水从表面和其他污染物。 | 
美国宾夕法尼亚州立大学 | 2022年 | 2D Materials 6.861 (Q2) | 第一步：acetone, isopropyl alcohol, and DI-water using an ultrasonic bath of 3 min for each step. 第二步：衬底1150度退火8小时。第三步：再用acetone, isopropyl alcohol, and DI-water 15分钟每步。最后：衬底浸入到Nanostrip140度40分钟，用去离子水清洗干净。 | Hilse 等。 - 2022 - Molecular beam epitaxy of PtSe 2 using .pdf
衬底清洗调研(针对其它衬底) |  |  |  | 
法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 2019年 | 2D Materials 6.861 (Q2) | 第一步：将衬底放入配有热的浓硫酸和双氧水混合物五分钟，用于除去所有的有机物，（piranha solution consisting of 3 parts of concentrated sulfuric acid and 1 part of hydrogen peroxide.第二步：将用去离子水冲洗，用氮气吹干。处理SiO2衬底 | Vergnaud et al_2019_Van der Waals solid phase epitaxy to grow large-area manganese-doped MoSe2.pdf
美国圣母大学 | 2015年 | 2D Materials 6.861 (Q2) | 第一步：分别用chloroform, acetone and methanol清洗。第二步：放到生长腔800度加热30分钟，去掉表面污染物，然后冷却至生长温度400度。SiC衬底 | Vishwanath et al_Molecular beam epitaxial growth of MoSe2 on graphite, CaF2 and graphene.pdf
1
在不同衬底上衬底清洗调研调研及总结

## Slide 6
1. 用有机溶剂清洗：
用不锈钢镊子夹衬底，将其放到清洗架在丙酮中超声清洗1min，加热至85℃；
放在酒精里面清洗架超声清洗5min，加热至85℃；
准备加热至85℃的丙酮溶液，使用丙酮去冲洗衬底，并用氮气吹干（沿着一个方向吹），重复三次。
清洗架放在煮沸（100℃）的去离子水烧杯中5min，用有机镊子夹出氮气吹干。
流动的蒸馏水冲洗，氮气吹干。
2. 配碱：NH4OH：H2O2：H2O=1：1：5 65℃
有机溶剂用金属镊子，无机溶剂用有机镊子。
使用清洗架将衬底在配好加热至65℃的溶液中1min。
使用清洗架放到去离子水1min，再放入沸水（100℃）5min。
流动的蒸馏水冲洗，吹干。
3. 配酸：HCl：H2O2：H2O=1：1：5 65℃
使用有机镊子持衬底在配好加热至65℃的溶液中3min。
使用清洗架放到去离子水1min，再放入沸水（100℃）5min。
流动的蒸馏水冲洗，吹干。
4. 放入沸水（100℃）中，清洗5min。换水，再清洗5min。取出衬底，吹干，将其放到样品盒中。
1
蓝宝石衬底实验清洗步骤
  所需要的材料：
  烧杯：分别装丙酮、配碱、配酸、配去离子水的共四个烧杯，去离子水可以大一些。
  清洗架子一个、移液管、有机镊子一个、无机镊子一个、所需的衬底数个、样品盒一个、无尘布。
  丙酮溶液、酒精乙醇溶液、蒸馏水、氢氧化铵NH4OH溶液、过氧化氢H2O2溶液、盐酸溶液。以及各自的废液罐。
  操作位置：百级超净间配酸碱，通风橱超声清洗，及氮气吹干。

## Slide 7
1
衬底处理及外延生长——生长前除气退火等过程
团队 | 年代 | 期刊 | 除气温度、除气时间 | 衬底 | 
德国乌尔姆大学 | 2015年 | ACS Nano 18.027 (Q1) | 300° | silicon dioxide (SiO2) on 525 μm n-type Si chips (12 mm*12 mm | Lehtinen et al_2015_Atomic Scale Microstructure and Properties of Se-Deficient Two-Dimensional MoSe.pdf
法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 2022年 | 2D Materials 6.861 (Q2) | 800度30分钟 | Si/SiO2, sapphire and 6H-SiC(0001)/graphene | Bonell et al_2022_High carrier mobility in single-crystal PtSe sub2-sub grown by molecular.pdf
美国劳伦斯伯克利国家实验室 | 2018年 | ACS Nano 18.027 (Q1) | 除气1h后升温到500°10分钟 | SiO2 substrates | zhao2018.pdf
美国南佛罗里达大学 | 2017年 | 2D Materials 6.861 (Q2) | 300° 4h | HOPG substrates | Diaz et al_2017_Substrate dependent electronic structure variations of van der Waals.pdf
法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 2020年 | Nanotechnology 3.953 (Q2) | 700° 5min | 15*15 mm2 mica substrate from Ted Pella Inc. | Vergnaud et al_2020_New approach for the molecular beam epitaxy growth of scalable WSe sub2-sub.pdf
复旦大学 | 2016年 | 2D Materials 6.861 (Q2) | 600° 2h | 6H-SiC (0001) substrate | Wang et al_2016_Screening effect of graphite and bilayer graphene on excitons in MoSe2 monolayer.pdf
波兰 | 2020年 | Nano Letters 12.262 (Q1) | 750 °C | 1 cm2 large Si (100) substrates covered by 90 nm-thick SiO2 and then covered by a large number of hBN | Pacuski et al_2020_Narrow excitonic lines and large-scale homogeneity of transition-metal.pdf
法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 2017年 | Applied Physics Letters 3.971 (Q2) | 700° 15min | sapphire | Dau et al_2017_Millimeter-scale layered MoSe sub2-sub grown on sapphire and evidence for.pdf
美国南佛罗里达大学 | 2017年 | ACS Nano 18.027 (Q1) | 300° 4h | commercial HOPG | Ma 等。 - 2017 - Metallic Twin Grain Boundaries Embedded in MoSe s.pdf
美国南佛罗里达大学 | 2017年 | Nature communications 17.694 (Q1) | 300° 4h | MoS2 single crystal substrate. | Ma et al_2017_Angle resolved photoemission spectroscopy reveals spin charge separation in.pdf
美国圣母大学 | 2015年 | 2D Materials 6.861 (Q2) | 800° 30min | HOPG, CaF2 (111) substrates, graphene on SiC | Full Text
新加坡国立大学 | 2019年 | Nature communications 17.694 (Q1) | 550° 3h | HOPG substrates | He 等。 - 2019 - Selective self-assembly of 2,3-diaminophenazine mo.pdf
新加坡国立大学 | 2018年 | ACS Nano 18.027 (Q1) | 600° 3min | hBN、SiO2 | Poh et al_2018_Molecular Beam Epitaxy of Highly Crystalline MoSe sub2-sub on Hexagonal.pdf
新加坡国立大学 | 2019年 | Advanced Materials 32.086 (Q1) | 500° 2h | SiO2 substrates | 10.1002@adma.201900237.pdf
目前所用的：800° 30min

## Slide 8
1
配上Rheed除气前后的变化图
目前所用的：800° 30min

## Slide 9
团队 | 年代 | 期刊 | 衬底 | 生长温度 | 生长束流比 | 生长速率 | 退火过程 | 
瑞士洛桑联邦理工学院 | 2017年 | ACS Nano 18.027 (Q1) | Cleaved 1 × 1cm2 GaAs(111)B substrates | 470−530°C | 40 |  | 550°C，Se atmosphere | Chen et al_2017_Highly Oriented Atomically Thin Ambipolar MoSe sub2-sub Grown by Molecular.pdf
美国劳伦斯伯克利国家实验室 | 2018年 | ACS Nano 18.027 (Q1) | SiO2 substrates | 500°C | 10 |  |  | zhao2018.pdf
美国南佛罗里达大学 | 2017年 | 2D Materials 6.861 (Q2) | HOPG substrate | 300 | 10 | 1ML/1h (0.00194A/s) |  | Diaz et al_2017_Substrate dependent electronic structure variations of van der Waals.pdf
美国劳伦斯伯克利国家实验室 | 2014年 | Nature nanotechnology 40.523 (Q1) | 6H-SiC(0001) | 250 | 8 | 1ML/8min (0.0146A/s) | 600°，30min | Zhang 等。 - 2014 - Direct observation of the transition from indirect.pdf
美国劳伦斯伯克利国家实验室 | 2017年 | Nature communications 17.694 (Q1) | HOPG substrate | 570 | 10 |  |  | Chen et al_2017_Fabrication of MoSe2 nanoribbons via an unusual morphological phase transition.pdf
美国劳伦斯伯克利国家实验室 | 2016年 | Nature communications 17.694 (Q1) | Hexagonal boron nitride formed on Ru | 420 | 30 |  | 420度，30min | Zhang 等。 - 2016 - Bandgap renormalization and work function tuning i.pdf
美国德克萨斯大学奥斯汀分校 | 2016年 | ACS applied materials & interfaces 10.383 (Q1) | c-Al2O3(0001) (sapphire) substrates. | 250 °C | 15 | 0.1nm/min (0.01667A/s) | 600°，10min，Se supplying | Roy et al_2016_Structural and electrical properties of MoTe2 and MoSe2 grown by molecular beam.pdf
法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 2018年 | ACS Nano 18.027 (Q1) | SiC substrate |  | Se：2*10-6mbar Bayard-Alpert gauge | 1.5A/min (0.025A/s) | 720°，15min,Se | Dau et al_2018_Beyond van der Waals Interaction.pdf
法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 2019年 | 2D Materials 6.861 (Q2) | SiO2(300 nm)/Si substrate | 600 | 15；Se：2*10-6mbar Bayard-Alpert gauge | 0.3A/min (0.005A/s) | 沉积完1.2ML之后，750度退火15min,Se. | Vergnaud et al_2019_Van der Waals solid phase epitaxy to grow large-area manganese-doped MoSe2.pdf
美国南佛罗里达大学 | 2017年 | ACS Nano 18.027 (Q1) | MoS2 substrates | 300 | 10 | 1ML/h (0.00194A/s) |  | Ma 等。 - 2017 - Metallic Twin Grain Boundaries Embedded in MoSe s.pdf
波兰 | 2020年 | Nano Letters 12.262 (Q1) | 1 cm2 large Si (100) substrates covered by 90 nm-thick SiO2 and then covered by a large number of hBN | 300 |  | 对比不同Mo功率下的沉积速率，比如100-250W的沉积速率 | 700-750度，1h，Se | Pacuski 等。 - Supporting Information - Narrow Excitonic Lines an.pdf
法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 2017年 | Applied Physics Letters 3.971 (Q2) | sapphire-c(0001) | 550 | Se：2*10-6mbar Bayard-Alpert gauge；Mo：1.5A/min | 1.5A/min (0.025A/s) | 720°，15min，Se | Dau 等。 - 2017 - Millimeter-scale layered MoSe 2 grown o.pdf
日本国家材料科学研究所 | 2019年 | Applied Physics Letters 3.971 (Q2) | Si(111) substrates | 200（25-150min） | 10；Mo：1*10-10Torr，Se为1*10-9Torr~4*10-9Torr | 0.01-0.015ML/min (0.00175A/s) | 420度，Se | Ohtake_Sakuma_2019_Heteroepitaxy of MoSe2 on Si (111) substrates.pdf
天津大学 | 2020年 | Journal of Physics：Condensed Matter | mica substrates | 250 | Se：10-7mbar |  |  | Wei et al_2020_Growth oscillation of MoSe sub2-sub monolayers observed by differential.pdf
香港大学 | 2015年 | New Journal of Physics 3.716 (Q2) | HOPG substrate | 200-450° | 10，Se：220°，Mo：45W | 0.5ML/h (0.00097A/s) | 600，1h | Jiao 等。 - 2015 - Molecular-beam epitaxy of monolayer MoSe 2s.pdf
新加坡国立大学 | 2019年 | Nature communications 17.694 (Q1) | HOPG substrate | 400 | 10 | 1ML/h (0.00194A/s) |  | He 等。 - 2019 - Selective self-assembly of 2,3-diaminophenazine mo.pdf
新加坡国立大学 | 2018年 | ACS Nano 18.027 (Q1) | hBN | 250；500 | 20；Se crucible 180°； | 250°的生长温度生长速率为~0.6ML/h；500°的生长温度生长速率为~1.3ML/h (~0.001167A/s) |  | Poh et al_2018_Molecular Beam Epitaxy of Highly Crystalline MoSe sub2-sub on Hexagonal.pdf
新加坡国立大学 | 2019年 | Advanced Materials 32.086 (Q1) | SiO2 substrates | 300，5h | 10 |  |  | 10.1002@adma.201900237.pdf
美国圣母大学 | 2016年 | Journal of Materials Research 2.909 (Q3) | sapphire-c(0001) | 340,400 | Mo: 25.5kV,28nA;Se:8.5E-6Torr |  |  | Vishwanath 等。 - 2016 - Controllable growth of layered selenide and tellur.pdf
新加坡国立大学 | 2020年 |  | SiO2 substrates | 500 | 10 |  |  | Dan et al_2020_A hierarchical active-learning framework for classifying structural motifs in.pdf
天津大学 | 2017年 | Nanotechnology 3.953 (Q2) | sapphire-c(0001) （KJMT Crop) | 250 | 200?,Se:0.2A/s;Mo:0.001A/s |  |  | Dan et al_2020_A hierarchical active-learning framework for classifying structural motifs in.pdf
1
不同衬底MoSe2生长条件调研

## Slide 10
1
不同衬底MoSe2生长条件调研
生长温度范围在200-650℃之间，束流比在5-40之间。
报道中200-400℃为最佳温度。
对比文献中沉积速率，预估最低Mo的电流大概在100-110mA。

## Slide 11
800 °C
250°C
600 °C
pre-annealing
30min
140 °C
degas 7h
Annealing
10min
25min
250 °C
15min
25min
degas
15min
100°C
10min
100 °C
稳定
衬底温度
30min
稳定 阀门大小
5min
Se
Tc:1000°C Tt:500°C Tv:300°C Tr:240°C
VP=80%(0.075 A/s) VP=10%(0.007A/s)
VP:10%
VP:80%
VP:10%
Growth MoSe2
Time: 45min
Rotation: 3rpm
90mA 95mA 100mA 110mA 120mA 125mA 130mA 140mA 150mA
D0008 D0009 D0010 D0013 D0012 D0017 D0011/D0020 D0004/D0021 D0005/D0022
0~0.0003 0~0.0012 0~0.0018 0~0.0023 0.0001~0.0028 0.0002~0.0036 0.0004~0.0042 0.0008~0.0055
Mo束流
2022.9.4 冯老师测试
一共24(37)片
在蓝宝石衬底生长MoSe2改变Mo束流（90mA-150mA）
Mo 90mA~150mA
1

## Slide 12
CONTENTS
目录
01
蓝宝石衬底MoSe2生长条件调研及总结
近期蓝宝石衬底生长MoSe2实验总结
02
03
下一步研究计划

## Slide 13
130mA 140mA 150mA
D0011/D0020 D0004/D0021 D0005/D0022
90mA 95mA 100mA 110mA 120mA 125mA 130mA 140mA 150mA
D0008 D0009 D0010 D0013 D0012 D0017 D0011 D0004 D0005
300℃/250℃ （150mA） 300℃/250℃ （140mA） 300℃/250℃ （130mA）
D0026/D0022 D0027/D0021 D0028/D0020
2
近期蓝宝石衬底生长MoSe2实验总结
改变Mo的沉积速率电流从90mA至150mA的数据对比及总结
预热并稳定Mo阀门对生长条件的影响
对比不同温度不同束流对MoSe2的影响
两步法生长MoSe2，初步尝试与结果
130mA 120mA 110mA 100mA 90mA 80mA
D0029 D0035 D0036 D0037 D0038 D0039

## Slide 14
第一部分：改变Mo的沉积速率电流从90mA至150mA的数据对比及总结
2
Raman
测试时间50s，功率5mW
Out of the four Raman-active modes, E1g, E12g, and E22g arise from the in-plane Raman-active vibrations,
A1g is due to the out-of-plane vibrations.
B12g becomes the Raman-inactive breathing mode, due to the breaking of crystal symmetry along the c-axis.

## Slide 15
2
文献中AFM和拉曼的数据结果统计
A 5 nm MoSe2 film (in red)
Exfoliated bulk flakes on Si/SiO2 substrate (in black)
MoSe2 shows prominent E12g (286.4 cm-1) and A1g (245.5 cm-1) peaks, reaffirming the crystalline layered structure of our films. B12g peak (MoSe2: 354.3 cm-1) indicates that our films are few-layer thick.
E1g peak (MoSe2: 172.8 cm-1) indicates that the broadening of the peaks in our MBE films compared to exfoliated flakes could be due to defects arising from chalcogen vacancies and/or grain structure which can cause localization of phonons
286.4 cm-1
245.5 cm-1
354.3 cm-1
172.8 cm-1
10.1021/acsami.6b00961

## Slide 16
2
AFM
0
10um
0
5um
0
1um
D0013 110mA
RMS =2.5nm
RMS =2nm
RMS =0.7nm
D0012 120mA
RMS =0.4nm
RMS =5.7nm
RMS =0.8nm
RMS =1.5nm
RMS =1nm
RMS =1nm
D0017 125mA
RMS =0.9nm
RMS =0.6nm
RMS =0.6nm
RMS =1nm
RMS =0.6nm
RMS =0.7nm
D0011 130mA
D0004 140mA
D0005 150mA
RMS =1.2nm
RMS =1.1nm
RMS =1.4nm
第一部分：改变Mo的沉积速率电流从90mA至150mA的数据对比及总结

## Slide 17
D0004 140mA
0 5um
Chart: 0 2um


140mA，以面形式开始生长，平均高度较低，但开始出现明显凹坑，部分区域不太均匀有高度20nm的高峰。
2
第一部分：改变Mo的沉积速率电流从110mA至140mA的数据对比及总结
D0012 120mA
0 5um
Chart: 0 2um
列1
列2
0 5um
D0013 110mA
Chart: 0 2um
列1
列2
0 5um
D0011 130mA
Chart: 0 2um


200nm
110mA，高度比较均匀，独立高峰存在，可能是MoSe2比太高，Mo和Se不断叠加沉积，没有形成面状生长
120mA，呈现双峰形式，可能是束流升高后，底部岛屿变大，岛屿变大后相近的峰相互影响，交替生长，高度变得更高。
200nm,20nm
130mA，以单个独立峰形式生长，类似于稻草状，高度较为均匀，较为密集，可能束流继续增长后，开始以“铺开”似生长。
20-80nm
AFM 5um2
50-100nm
RMS =2nm
RMS =5.7nm
RMS =0.6nm
RMS =0.6nm

## Slide 18
2
AFM 5um2
第一部分：改变Mo的沉积速率电流从120mA至150mA的数据对比及总结
D0012 120mA
0 5um
Chart: 0 2um
列1
列2
0 5um
D0011 130mA
Chart: 0 2um


D0004 140mA
0 5um
120mA，呈现双峰形式，可能是束流升高后，底部岛屿变大，岛屿变大后相近的峰相互影响，交替生长，高度变得更高。
200nm,20nm
130mA，以单个独立峰形式生长，类似于稻草状，高度较为均匀，较为密集，可能束流继续增长后，开始以“铺开”似生长。
20-80nm
140mA，以面形式开始生长，平均高度较低，但开始出现明显凹坑，部分区域不太均匀有高度20nm的高峰。
D0005 150mA
0 5um
150mA，明显凹坑形式出现，可能是以成膜形式生长，部分区域Se过少，退火后析出形成孔洞。
Chart: 0 2um


Chart: 0 2um


50-100nm
100nm,-8nm
RMS =5.7nm
RMS =0.6nm
RMS =0.6nm
RMS =1.4nm

## Slide 19
2
AFM 1um2
第一部分：改变Mo的沉积速率电流从110mA至130mA的数据对比及总结
D0013 110mA
D0012 120mA
D0017 125mA
D0011 130mA
Chart: 0 500nm


Chart: 0 500nm
RMS =0.7nm
RMS =0.4nm
RMS =1.5nm
RMS =0.6nm
~50nm
~50nm
Chart: 0 500nm
~80nm
Chart: 0 500nm


Chart: 0 400nm


~100nm
110mA，以起伏不大的小岛状为主，110mA能够长上Mo。
120mA，小面积范围看都是以单个峰呈现，但从这个区域看不够密集。
125mA，小面积开有点类似的三角状，大小只有10-30nm，三角形的指向呈一定的方向性，但有大岛屿出现。可以再尝试用此束流看看是否有衬底不均匀形成的，再扫下AFM，如果依旧是三角状，可以尝试SEM。
130mA，以大小不均匀的峰相互叠加生长，有可能以膜的形式生长。

## Slide 20
2
AFM 1um2
第一部分：改变Mo的沉积速率电流从125mA至150mA的数据对比及总结
D0017 125mA
D0011 130mA
RMS =1.5nm
RMS =0.6nm
Chart: 0 500nm
~80nm
Chart: 0 400nm


~100nm
125mA，小面积开有点类似的三角状，大小只有10-30nm，三角形的指向呈一定的方向性，但有大岛屿出现。可以再尝试用此束流看看是否有衬底不均匀形成的，再扫下AFM，如果依旧是三角状，可以尝试SEM。
130mA，以大小不均匀的峰相互叠加生长，有可能以膜的形式生长。
D0005 150mA
D0004 140mA
RMS =0.7nm
RMS =1.2nm
Chart: 0 500nm
Chart: 0 600nm
150mA，可能以膜形式形成，但可能退火时部分Se析出形成凹坑状，也有可能是因为岛岛合并在成膜下形成凹坑。
140mA，有部分凹坑形式出现。

## Slide 21
130mA 140mA 150mA
D0011/D0020 D0004/D0021 D0005/D0022
90mA 95mA 100mA 110mA 120mA 125mA 130mA 140mA 150mA
D0008 D0009 D0010 D0013 D0012 D0017 D0011 D0004 D0005
300℃/250℃ （150mA） 300℃/250℃ （140mA） 300℃/250℃ （130mA）
D0026/D0022 D0027/D0021 D0028/D0020
2
近期蓝宝石衬底生长MoSe2实验总结
改变Mo的沉积速率电流从90mA至150mA的数据对比及总结
预热并稳定Mo阀门对生长条件的影响
对比不同温度不同束流对MoSe2的影响
两步法生长MoSe2，初步尝试与结果
130mA 120mA 110mA 100mA 90mA 80mA
D0029 D0035 D0036 D0037 D0038 D0039

## Slide 22
2
第二部分：预热并稳定Mo阀门对生长条件的影响
Mo 90mA~150mA
250°C
600 °C
Growth MoSe2
Time: 45min Rotation:3rpm
Annealing
10min
100°C
15min
Se Tc:1000°C Tt:500°C Tv:300°C Tr:240°C VP:80% 0.075A/s
800 °C
pre-annealing
30min
140 °C
degas 7h
250 °C
15min
25min
degas
15min
100 °C
10min
800 °C
250°C
600 °C
pre-annealing
30min
140 °C
degas 7h
Annealing
10min
25min
250 °C
15min
25min
degas
15min
100°C
10min
100 °C
稳定
衬底温度
30min
稳定 阀门大小
5min
Se
Tc:1000°C Tt:500°C Tv:300°C Tr:240°C
VP=80%(0.075 A/s) VP=10%(0.007A/s)
VP:10%
VP:80%
VP:10%
Growth MoSe2
Time: 45min
Rotation: 3rpm
Mo 130mA/140mA/150mA
打开Mo源炉，打开Se阀门10%，稳定10分钟

## Slide 23
RMS =0.6nm
RMS =0.6nm
Before D0011
0
5um
0
1um
After D0020
RMS =1.3nm
RMS =0.4nm
RMS =0.6nm
RMS =0.6nm
Before D0004
After D0021
RMS =0.2nm
RMS =0.2nm
Before D0005
RMS =1.2nm
RMS =1.4nm
After D0022
RMS =0.4nm
RMS =1.7nm
130mA
140mA
150mA
2
第二部分：预热并稳定Mo阀门对生长条件的影响

## Slide 24
2
第二部分：预热并稳定Mo阀门对生长条件的影响
D0011 130mA
Chart: 0 2um


20-80nm
RMS =0.6nm
RMS =0.6nm
Chart: 0 500nm
~80nm
0 5um
0 1um
D0020 130mA
AFM
RMS =0.4nm
RMS =1.3nm
Chart: 0 400nm
Chart: 0 3um
在130mA下，采用开一段时间阀门对比发现，相比之前表面比较平整，有可能之前Mo预热后在阀门堵住，打开后之间大量沉积，不知道是否有MoSe2沉积，因为Raman峰没测出来。
90nm

## Slide 25
Chart: 0 2um


50-100nm
RMS =0.6nm
2
第二部分：预热并稳定Mo阀门对生长条件的影响
D0004 140mA
0 5um
0 1um
RMS =0.7nm
Chart: 0 500nm
D0021 140mA
AFM
噪音太大，需要补测
在140mA下，平整度较低，可能导致噪音很大，已经排除针的问题，换针测依旧是大量噪音。但看形貌，像是具有一定取向性的形貌。

## Slide 26
2
第二部分：预热并稳定Mo阀门对生长条件的影响
AFM
Chart: 0 2um


100nm,-8nm
RMS =1.4nm
RMS =1.2nm
Chart: 0 600nm
D0005 150mA
D0022 150mA
RMS =1.8nm
RMS =0.4nm
Chart: 0 1.6um
Chart: 0 800nm
在150mA下，不管是打开还是关闭阀门，都呈现一定的凹坑，形式，可能此束流有点大，当打开阀门静置一段时间，凹坑的深度有所降低。
0 5um
0 1um
0 5um
0 1um

## Slide 27
2
第二部分：预热并稳定Mo阀门对生长条件的影响
感觉一点没有长上去，没有成键，但只是预热开一段时间的阀门不会差距那么大，怀疑可能是没长上Se? 猜测：Se手动阀门未开？
测试时间50s，功率5mW

## Slide 28
130mA 140mA 150mA
D0011/D0020 D0004/D0021 D0005/D0022
90mA 95mA 100mA 110mA 120mA 125mA 130mA 140mA 150mA
D0008 D0009 D0010 D0013 D0012 D0017 D0011 D0004 D0005
300℃/250℃ （150mA） 300℃/250℃ （140mA） 300℃/250℃ （130mA）
D0026/D0022 D0027/D0021 D0028/D0020
2
近期蓝宝石衬底生长MoSe2实验总结
改变Mo的沉积速率电流从90mA至150mA的数据对比及总结
预热并稳定Mo阀门对生长条件的影响
对比不同温度不同束流对MoSe2的影响
两步法生长MoSe2，初步尝试与结果
130mA 120mA 110mA 100mA 90mA 80mA
D0029 D0035 D0036 D0037 D0038 D0039

## Slide 29
RMS =1.1nm
RMS =1.6nm
D0028 300℃
0
5um
0
1um
D0020 250℃
RMS =1.3nm
RMS =0.4nm
RMS =0.3nm
RMS =0.4nm
D0027 300℃
D0021 250℃
RMS =0.2nm
RMS =0.2nm
D0026 300℃
RMS =0.1nm
RMS =0.3nm
D0022 250℃
RMS =0.4nm
RMS =1.7nm
130mA
140mA
150mA
2
第三部分：对比不同温度不同束流对MoSe2的影响
温度升高后，表面起伏变大，但300℃ 150mA有比较明显的三角形，有一定取向性形貌。

## Slide 30
2
第三部分：对比不同温度不同束流对MoSe2的影响
D0028 300℃
D0027 300℃
D0026 300℃
0 5um
0 1um
0 5um
0 1um
0 5um
0 1um
RMS =1.1nm
RMS =1.6nm
RMS =0.3nm
RMS =0.4nm
RMS =0.1nm
RMS =0.3nm
130mA
140mA
150mA
0 50um
0 1um
理论上应该来说温度越高束流越高形貌会越糟糕，但也有可能300度在文献报道中，并不是最差的极限温度。比如150mA的时候在250℃有非常大的凹坑，但是在300℃开始出现比较良好的生长，为什么凹坑能填满呢？出现这样的结果不太能解释，是否和衬底有关？因为换了免洗衬底，但是不是可以再继续优化300温度下的150mA呢?
RMS =0.2nm
RMS =0.1nm

## Slide 31
比如150mA的时候在250℃有非常大的凹坑，但是在300℃开始出现比较良好的生长，为什么凹坑能填满呢？出现这样的结果不太能解释，是否和衬底有关？因为换了免洗衬底，但是不是可以再继续优化300温度下的150mA呢?
D0026 300℃
RMS =0.1nm
RMS =0.3nm
150mA
0 50um
0 1um
RMS =0.2nm
RMS =0.1nm
0 5um
0 1um
2
第三部分：对比不同温度不同束流对MoSe2的影响
Chart: 0 50um
表面差不多是文献报道的0.7nm一个原子层大小。
Chart: 0 50um

## Slide 32
on mica substrate
2
第三部分：对比不同温度不同束流对MoSe2的影响

## Slide 33
2
第三部分：对比不同温度不同束流对MoSe2的影响
测试时间50s，功率5mW
可以看到，在300℃下的150mA峰值表现不管是峰值强度还是伴峰的半高宽都是比130mA和140mA要好的。

## Slide 34
The MoSe2 layers on mica. Furthermore, the A1g peaks of the MoSe2 thin films with a thickness of 1.12 (blue dot line) and 1.50 ML (red dash line) are located at 240.1 cm−1, confirming the monolayer dominating nature. Consistently, the A1g peak of the 2.05 ML (black solid line) thick MoSe2 thin film shifts to 241.3 cm−1, which is the characteristic position for MoSe2 bilayer.
A 5 nm MoSe2 film (in red)
Exfoliated bulk flakes on Si/SiO2 substrate (in black)
286.4 cm-1
245.5 cm-1
354.3 cm-1
172.8 cm-1
10.1021/acsami.6b00961
2
第三部分：对比不同温度不同束流对MoSe2的影响
The University of Texas at Austin, 2016
Raman spectrum of 9 ML MoSe2 grown on CaF 2 and HOPG compared to bulk MoSe2
10.1088/2053-1583/2/2/024007
University of Notre Dame,2015
10.1088/1361-6528/aa8b81
Two MoSe2 samples with a thickness of 6-7ML(Sample #A) and 1ML(Sample #B) on mica substrate
The Hong Kong University of Science and Technology，2017， Nanotechnology
241.3 cm−1
240.1 cm−1
10.1088/1361-648X/ab634b

## Slide 35
130mA 140mA 150mA
D0011/D0020 D0004/D0021 D0005/D0022
90mA 95mA 100mA 110mA 120mA 125mA 130mA 140mA 150mA
D0008 D0009 D0010 D0013 D0012 D0017 D0011 D0004 D0005
300℃/250℃ （150mA） 300℃/250℃ （140mA） 300℃/250℃ （130mA）
D0026/D0022 D0027/D0021 D0028/D0020
2
近期蓝宝石衬底生长MoSe2实验总结
改变Mo的沉积速率电流从90mA至150mA的数据对比及总结
预热并稳定Mo阀门对生长条件的影响
对比不同温度不同束流对MoSe2的影响
两步法生长MoSe2，初步尝试与结果
130mA 120mA 110mA 100mA 90mA 80mA
D0029 D0035 D0036 D0037 D0038 D0039

## Slide 36
2
什么是两步法？
可以在生长温度250-300℃内先标定Mo的沉积速率，可以准备系列衬底。
第一步：测试130mA，120mA，110mA，100mA，90mA，80mA，直至最终没有Mo蒸出来，确定最小值，以此速率进行MoSe2的生长。
第二步：（1）以最慢的Mo生长速度来生长MoSe2，打开Se的挡板，样品可以不旋转，RHEED始终监测震荡曲线，根据震荡曲线变化，先长一层monolayer，如果震荡曲线能够下去再上来，监测到一个周期，证明生长了一层，此时可以关闭Mo和Se的挡板。
（2）然后短时间退火，400-500℃之间退火10分钟，效果可能更好；如果震荡曲线下去后没有上来形成一个震荡周期，也可以把Mo和Se的挡板关闭，同样短时间退火，400-500℃之间退火10分钟，如果RHEED衍射图谱重新变好，说明第一层退火后也可以得到；之后打开Mo和Se的挡板，以之前速率进行生长，大约估计生长几层，然后退火得到比较好的薄膜，实现两步法生长。

## Slide 37
800 °C
250°C
pre-annealing
30min
140 °C
degas 7h
250 °C
15min
25min
degas
15min
100°C
10min
100 °C
稳定
衬底温度
30min
稳定 阀门大小
5min
Growth Mo
Time: 45min
Rotation: 3rpm
Mo 80mA/90mA/1000mA/110mA /120mA /130mA
2
两步法生长MoSe2，初步尝试与结果
对比文献中沉积速率，预估最低Mo的电流大概在100-110mA。
测试手段：AFM/Raman/XPS
理论上还应该用XPS原位监测，但软件问题工程师说需要过来解决还无法使用。

## Slide 38
2
第四部分：两步法生长MoSe2，初步尝试与结果
D0035 120mA
D0036 110mA
D0037 100mA
0
10um
0
5um
0
1um
0
10um
0
5um
0
1um
0
10um
0
5um
0
1um

## Slide 39
https://doi.org/10.1007/s10854-017-7473-6
文献中Mo的Raman峰在819cm-1附近，但是在测试中没有，我们测得可能是衬底峰。也可能是Mo峰在532nm时激光照射没有任何响应。
2
第四部分：两步法生长MoSe2，初步尝试与结果

## Slide 40
CONTENTS
目录
01
蓝宝石衬底MoSe2生长条件调研及总结
近期蓝宝石衬底生长MoSe2实验总结
02
03
下一步研究计划

## Slide 41
130mA 140mA 150mA
D0011/D0020 D0004/D0021 D0005/D0022
90mA 95mA 100mA 110mA 120mA 125mA 130mA 140mA 150mA
D0008 D0009 D0010 D0013 D0012 D0017 D0011 D0004 D0005
300℃/250℃ （150mA） 300℃/250℃ （140mA） 300℃/250℃ （130mA）
D0026/D0022 D0027/D0021 D0028/D0020
3
近期蓝宝石衬底生长MoSe2实验总结
改变Mo的沉积速率电流从90mA至150mA的数据对比及总结
预热并稳定Mo阀门对生长条件的影响
对比不同温度不同束流对MoSe2的影响
两步法生长MoSe2，初步尝试与结果
130mA 120mA 110mA 100mA 90mA 80mA
D0029 D0035 D0036 D0037 D0038 D0039
束流越高凹坑越明显，束流越低表面有Mo金属沉积无法成核。在125mA生长较佳。
预热稳定阀门对生长的表面有很大影响，但肉眼看没有明显沉积的薄膜。
升高温度表面更加粗糙，但300℃130mA有类似于比较好的形貌
最低沉积Mo的束流还无法准确标定

## Slide 42
3
目前所遇到的问题关于一步法生长MoSe2所遇到的问题
一步法目前所遇到的问题：
1、AFM和拉曼是否能标定最低的束流？用拉曼大概在130mA以下就没有明显成核峰值，AFM也没经验去判定有没有长上去MoSe2。
2、长了快30片变最低的Mo束流(沉积速率)，但结果没有明显的规律。
2、要不要再尝试用300℃下的150mA去复现，并用RHEED去进行原位监测整个生长过程，之后用SEM再去测试一下，但150mA沉积速率会不会有点大？从文献上来讲好像并不是非常大。

## Slide 43
3
目前所遇到的问题关于第四部分：两步法生长MoSe2
两步法目前所遇到的问题：
1、是否需要将衬底升温至生长温度去重新标定Mo的沉积速率？
2、虽然100mA以下无法蒸出Mo，但是125mA才是能够生长MoSe2的最低电流，以100mA还是用125mA去尝试两步法？
3、用100mA去采用此方法，RHEED没有振荡曲线，呈一定下降趋势，没有上升的趋势，是不是100mA的时候还是无法沉积。且发现当Mo的电子束电源关闭后，Rheed振荡非常明显，会不会产生很大干扰？监测的时候如何去做？
可以在生长温度250-300℃内先标定Mo的沉积速率，可以准备系列衬底。
第一步：测试130mA，120mA，110mA，100mA，90mA，80mA，直至最终没有Mo蒸出来，确定最小值，以此速率进行MoSe2的生长。
第二步：（1）以最慢的Mo生长速度来生长MoSe2，打开Se的挡板，样品可以不旋转，RHEED始终监测震荡曲线，根据震荡曲线变化，先长一层monolayer，如果震荡曲线能够下去再上来，监测到一个周期，证明生长了一层，此时可以关闭Mo和Se的挡板。
（2）然后短时间退火，400-500℃之间退火10分钟，效果可能更好；如果震荡曲线下去后没有上来形成一个震荡周期，也可以把Mo和Se的挡板关闭，同样短时间退火，400-500℃之间退火10分钟，如果RHEED衍射图谱重新变好，说明第一层退火后也可以得到；之后打开Mo和Se的挡板，以之前速率进行生长，大约估计生长几层，然后退火得到比较好的薄膜，实现两步法生长。

## Slide 44
3
下一步实验计划
1、尝试在150mA 300℃免洗衬底再次尝试，看能否复现？同时整个生长过程用Rheed去定点看看生长振荡趋势，之后尝试测SEM。
2、两步法再次用250℃ 125mA去尝试，监测振荡曲线。
3、调研金属衬底相关文献，为STM测试做准备。

## Slide 45
感谢聆听，敬请指导
汇报人：龚蕊芯 汇报时间：2022年10月

## Slide 46
MoSe2 thin films on sapphire.